Геомембрана HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ»

# Нормативно-техническая документация

- СТО 30978849.0008-2016 «ГЕОМЕМБРАНА РУЛОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ МАРКИ «СТАБАРМ»

- Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.37421 срок действия до 07.08.2026

- Протокол испытаний №СТАБ310723-1 от 01.08.2023 Испытательная лаборатория Научно-исследовательский центр «Дорожно-строительные материалы». Аттестат аккредитации №РОСС.NPO/S.IL-00123 от 2022-03-28

# Общее описание

Геомембрана HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ», предназначена для проведения гидроизоляционных работ разной степени сложности, гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных сооружений, создания противофильтрационных экранов.

При необходимости геомембрана может изготавливаться:

- текстурированной с одной или с двух сторон;

- с прикаткой (термоскреплением) гетекстиля, с одной или с двух сторон, образуя при этом композитный материал.

Эффективность применения геомембран HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ»

- абсолютная водонепроницаемость;

- возможность устройства  вертикального противофильтрационного барьера;

- высокая сопротивляемость механическим нагрузкам с сохранением эксплуатационных противофильтрационных качеств;

- химическая стойкость к воздействию широкого спектра загрязняющих веществ;

- высокая скорость выполнения сварочных работ;

- срок службы более 80 лет;

- материал абсолютно не токсичен, не является опасным для здоровья человека, животных, рыб и не меняет своих свойств в течение всего срока службы.

Основные области применения геомембран HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ»

- накопители промышленных и бытовых отходов (полигоны ТКО);

- накопители сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противофильтрационная защита резервуаров для хранения нефтепродуктов, автомобильных заправок;

- водохранилища питьевой воды, оросительные водоемы и каналы, резервуары для сбора дождевой воды, пожарные водоемы;

- противофильтрационные экраны;

- защита от коррозии, гидроизоляция и газоизоляция  бетонных сооружений;

- промышленные шламонакопители;

- полигоны хранения опасных веществ;

- изоляторы загрязнения почв;

- дамбы и плотины;

- лагуны навозонакопителей;

- хранилища сухих продуктов;

- архитектурные и ландшафтные пруды;

- гидроизоляция инверсионных кровель;

- строительство тоннелей.

# Геометрические параметры геомембран HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ»

| Толщина геомембраны, мм | Длина рулона, м | Ширина рулона, м |
| --- | --- | --- |
| 1,0±10% | 100±0,5 | 5,5±1% |
| 1,5±10% | 100±0,5 |  |
| 2,0±10% | 100±0,5 |  |
| 2,5±10% | 100±0,5 |  |
| 3,0±10% | 100±0,5 |  |

Физико-механические свойства

гладких геомембран HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ»

| Наименование показателей | HDPE мембраны с толщиной, мм |  |  |  |  | LLDPE мембраны с толщиной, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 |  | 3,0 |  |
| Плотность, г/см3 | ≥0,94 |  |  |  |  | ≥0,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность при разрыве, кН/м (МПа), не менее: при +20°С - вдоль - поперек при +50°С - вдоль - поперек при -20°С - вдоль - поперек | 27 (27) 27 (27) 26 (26) 26 (26) 27 (27) 27 (27) | 40,5 (27) 40,5 (27) 39 (26) 39 (26) 40,5 (27) 40,5 (27) | 54 (27) 54 (27) 52 (26) 52 (26) 54 (27) 54 (27) | 67,5 (27) 67,5 (27) 65 (26) 65 (26) 67,5 (27) 67,5 (27) | 81 (27) 81 (27) 78 (26) 78 (26) 81 (27) 81 (27) | 27 (27) 27 (27) 26 (26) 26 (26) 27 (27) 27 (27) | 40,5 (27) 40,5 (27) 39 (26) 39 (26) 40,5 (27) 40,5(27) |  | 54 (27) 54 (27) 52 (26) 52 (26) 54 (27) 54 (27) |  | 67,5 (27) 67,5 (27) 65 (26) 65 (26) 67,5 (27) 67,5 (27) |  | 81 (27) 81 (27) 78 (26) 78 (26) 81 (27) 81 (27) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее при +20°С - вдоль - поперек при +50°С - вдоль - поперек при -20°С - вдоль - поперек | 700 700 750 750 650 650 |  |  |  |  | 800 800 900 900 750 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел текучести при растяжении при +20°С, кН/м (МПа), не менее: - вдоль - поперек | 15 (15) | 22,5 (15) | 30 (15) | 37,5 (15) | 45 (15) | - - | - - |  | - - | - - |  |  | - - |
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 12 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Секущий модуль при 2 % деформации, Н/мм, не более | - | - | - | - | - | 420 |  | 630 | 840 | 1050 |  | 1260 |  |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 125 | 190 | 250 | 315 | 375 | 100 |  | 150 | 200 | 250 |  | 300 |  |
| Прочность на прокол, Н, не менее | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 250 |  | 370 | 500 | 620 |  | 750 |  |
| Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря прочности после 90 суток старения при 85°С, % от исходного значения, не более | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гибкость на брусе с радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |  |  |  |  | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонепроницаемость в течение 3-х часов при гидравлическом давлении 0,3 (3,0) МПа (кгс/см2) | Отсутствие воды |  |  |  |  | Отсутствие воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопоглощение по массе в течении 30 суток, %, не более | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Паропроницаемость, мг/м час | Отсутствие паропроницаемости |  |  |  |  | Отсутствие паропроницаемости |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическая стойкость в растворах после выдерживания в течение 1000 часов,%, не более - при рН 0,5: - по изменению массы - по изменению линейных размеров - при рН 13: - по изменению массы - по изменению линейных размеров | 0,05 0,5 0,05 1,5 |  |  |  |  | 0,05 0,5 0,05 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горючесть: - сильногорючие - умеренногорючие | Продолжительность самостоятельного горения более 300 с Продолжительность самостоятельного горения не более 30 с |  |  |  |  | Продолжительность самостоятельного горения более 300 с Продолжительность самостоятельного горения не более 30 с |  |  |  |  |  |  |  |

Физико-механические свойства

текстурированных геомембран HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ»

| Наименование показателей | HDPE с толщиной, мм |  |  |  |  |  | LLDPE с толщиной, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 |  | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 |  | 2,0 |  |  | 2,5 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Высота выступа, мм | ≥0,25 |  |  |  |  |  | ≥0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность, г/см3 | ≥0,94 |  |  |  |  |  | ≥0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность при разрыве, кН/м (МПа), не менее: при +20°С - вдоль - поперек при +50°С - вдоль - поперек при -20°С - вдоль - поперек | 10,5 (10,5) 10,5 (10,5) 9 (9) 9 (9) 10,5 (10,5) 10,5 (10,5) | 15,7 (10,5) 15,7 (10,5) 13,5 (9) 13,5 (9) 10,5 (10,5) 10,50 (10,5) | 21 (10,5) 21 (10,5) 18 (9) 18 (9) 21 (10,5) 21 (10,5) |  | 26,2 (10,5) 26,2 (10,5) 22,5 (9) 22,5 (9) 26,2 (10,5) 26,2 (10,5) | 31,5 (10,5) 31,5 (10,5) 27 (9) 27 (9) 31,5 (10,5) 31,50 (10,5) | 11 (11) 11 (11) 10 (10) 10 (10) 11 (11) 11 (11) | 16,5 (11) 16,5 (11) 15 (10) 15 (10) 16,5 (11) 16,5 (11) |  |  | 22 (11) 22 (11) 20 (10) 20 (10) 22 (11) 22 (11) |  |  | 27,5 (11) 27,5 (11) 25 (10) 25 (10) 27,5 (11) 27,5 (11) |  |  | 33 (11) 33 (11) 30 (10) 30 (10) 33 (11) 33 (11) |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее при +20°С - вдоль - поперек при +50°С - вдоль - поперек при -20°С - вдоль - поперек | 100 100 120 120 90 90 |  |  |  |  |  | 250 250 300 300 200 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел текучести при растяжении при +20°С, МПа, не менее: - вдоль - поперек | 15 (15) | 22,5 (15) |  | 30 (15) | 37,5 (15) | 45 (15) | - - |  | - - |  |  | - - |  |  | - - |  | - - |  |
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 12 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секущий модуль при 2 % деформации, Н/мм, не более | - | - | - |  | - | - | 420 | 630 |  | 840 |  |  | 1050 |  |  | 1260 |  |  |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 125 | 190 | 250 |  | 315 | 375 | 100 | 150 |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  |
| Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря прочности после 90 суток старения при 85°С, % от исходного значения, не более | 45 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гибкость на стержне с радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |  |  |  |  |  | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонепроницаемость в течение 3-х часов при гидравлическом давлении 0,3 (3,0) МПа (кгс/см2) | Отсутствие воды |  |  |  |  |  | Отсутствие воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопоглощение по массе в течении 30 суток, %, не более | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паропроницаемость, мг/м час | Отсутствие паропроницаемости |  |  |  |  |  | Отсутствие паропроницаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическая стойкость в растворах после выдерживания в течение 1000 часов,%, не более - при рН 0,5: - по изменению массы - по изменению линейных размеров - при рН 13: - по изменению массы - по изменению линейных размеров | 0,05 0,5 0,05 1,5 |  |  |  |  |  | 0,05 0,5 0,05 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горючесть: - сильногорючие - умеренногорючие | Продолжительность самостоятельного горения более 300 с Продолжительность самостоятельного горения не более 30 с |  |  |  |  |  | Продолжительность самостоятельного горения более 300 с Продолжительность самостоятельного горения не более 30 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Физико-механические свойства

геомембран HDPE, LLDPE марки «СТАБАРМ» с прикатанным геотекстилем

| Наименование показателей | HDPE мембраны с толщиной, мм |  |  | LLDPE мембраны с толщиной, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |  | 1,5 | 2,0 |
| Плотность, г/см3 | ≥0,94 |  |  | ≥0,92 |  |  |  |
| Прочность при разрыве, кН/м (МПа), не менее: при +20°С - вдоль - поперек при +50°С - вдоль - поперек при -20°С - вдоль - поперек | 27 (27) 27 (27) 26 (26) 26 (26) 27 (27) 27 (27) | 40,5 (27) 40,5 (27) 39 (26) 39 (26) 40,5 (27) 40,5 (27) | 54 (27) 54 (27) 52 (26) 52 (26) 54 (27) 54 (27) | 27 (27) 27 (27) 26 (26) 26 (26) 27 (27) 27 (27) |  | 40,5 (27) 40,5 (27) 39 (26) 39 (26) 40,5 (27) 40,5(27) | 54 (27) 54 (27) 52 (26) 52 (26) 54 (27) 54 (27) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее при +20°С - вдоль - поперек при +50°С - вдоль - поперек при -20°С - вдоль - поперек | 700 700 750 750 650 650 |  |  | 800 800 900 900 750 750 |  |  |  |
| Предел текучести при растяжении при +20°С, МПа, не менее: - вдоль - поперек | 15 (15) | 22,5 (15) | 30 (15) | - - |  | - - | - - |
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 12 |  |  | - |  |  |  |
| Секущий модуль при 2 % деформации, Н/мм, не более | - | - | - | 420 |  | 630 | 840 |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 125 | 190 | 250 | 100 |  | 150 | 200 |
| Прочность на прокол, Н, не менее | 320 | 480 | 640 | 250 |  | 370 | 500 |
| Прочность при продавливании шариком геомембраны с прикатанным геотекстилем, Н, не менее: - с одной стороны - с двух сторон | 1200 1400 | 1650 1850 | 2100 2300 | 1000 1150 |  | 1400 1550 | 1800 1950 |
| Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания, % от исходного значения, не более | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Потеря прочности после 90 суток старения при 85°С, % от исходного значения, не более | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Гибкость на брусе с радиусом 5 мм, при температуре минус 60°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |  |  |  | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов |  |  |  |
| Водонепроницаемость в течение 3-х часов при гидравлическом давлении 0,3 (3,0) МПа (кгс/см2) | Отсутствие воды |  |  |  | Отсутствие воды |  |  |  |
| Паропроницаемость, мг/м час | Отсутствие паропроницаемости |  |  |  | Отсутствие паропроницаемости |  |  |  |
| Химическая стойкость в растворах после выдерживания в течение 1000 часов, %, не более - при рН 0,5: - по изменению массы - по изменению линейных размеров - при рН 13: - по изменению массы - по изменению линейных размеров | 0,05 0,5 0,05 1,5 |  |  |  | 0,05 0,5 0,05 1,5 |  |  |  |
| Горючесть: - сильногорючие (Г4) | Продолжительность самостоятельного горения более 300 с |  |  |  | Продолжительность самостоятельного горения более 300 с |  |  |  |